Supported Catalysts: Preparation and Industrial Applications

کاتالیزگر ها به دو نوع همگن و ناهمگن تقسیم میشوند. کاتالیزگرهای ناهمگن اغلب روی پایه قرار میگیرند. پایههای کاتالیزگرانواع مختلفی هستند که اصولا اکسیدهای فلزی، کربن، رزین ها و پلیمرها میباشند که هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارند و به طرق مختلف سنتز میشوند. در واقع پایههای کاتالیزگرگروهی از مواد هستند که معمولا جامد بوده و سطح وسیعی برای قرار گرفتن کاتالیزگر دارند.

این ترکیبها در برابر گرما مقاوم هستند که این ویژگی یکی از مزایای این مواد نسبت به کاتالیزگرهای بدون پایه میباشد چرا که استفاده مکرراز کاتالیزگرها در واکنشهایی که دمای بالا نیاز دارند، منجر به افت کارایی آنها میشود. دراین گونه کاتالیزگرها یک عامل اتصال دهنده لازم است تا کاتالیزگر را به پایه اتصال دهد. این کاتالیزگرها کاربردهای شیمیایی و صنعتی زیادی دارند که از کاربردهای صنعتی آنها میتوان به استفاده از آنها در صنعت نفت اشاره نمود.

کاتالیزگر NiMoS-Al2O3-zeolit مثالی است از این نوع کاتالیزگرها که میتواند در حذف هیدروژن دی سولفید HDS)) از نفت را به خوبی انجام دهد. پژوهشها نشان داده اند ترکیب سولفوری که در سوخت حاصل از نفت باقی میماند، دی بنزوتیوفن میباشد. بسته به مقدار پوشش الومینا که روی زئولیت قرار میگیرد و پایه کاتالیزگررا میسازد، نتایج مختلفی از دیسولفوریزاسیون مشاهده میشود.

Homogeneous

Heterogeneous

Hydrodesulphurization